Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) представляют собой экологически чистый материал, изготовленный из гипса марок Г4/Г5 и распущенной целлюлозной макулатуры методом полусухого прессования. Плиты толщиной 10 мм, размером 2500х1200 мм.

ГВЛ обладает уникальными свойствами:

- сверхпрочность – стены из ГВЛ устоят под нагрузкой любых полок;

- хорошая пожаро- и водостойкость – незаменим при отделке мансард и гаражей, повышает предел

огнестойкости всего здания;

- тепло- и звукоизоляция (35 Дб);

- ровная поверхность.

При использовании ГВЛ выравнивание стен ускоряется, в отличие от традиционной штукатурки.

Основные отличия гипсоволокнистых листов от листов гипсокартонных: огнестойкость, влагостойкость и высокая прочность; поверхность ГВЛ ошлифована, обработана специальным укрепляющим составом, поэтому при замене отделочного материала поверхность ГВЛ не повреждается.

Благодаря таким качествам как огнестойкость (слабогорючий, не воспламеняется)  возможно использование в гаражах, кухнях, котельных, а также для устройства огнезащиты несущих конструкций (металлических, деревянных) и повышения предела огнестойкости старых сооружений.

Хорошая влагостойкость ГВЛВ - под действием воды не разбухает, не расслаивается – позволяет использовать его во влажных помещениях (ванных, душевых, санузлах, мансардах, подвалах).

ГВЛВ используется для:

- отделки стен, потолков, фасадов;

- создания перегородок;

и ЭКСКЛЮЗИВ -  СБОРНЫЕ ПОЛЫ. Их отличия:

- низкая нагрузка на перекрытия;

- дополнительная звуко- и теплоизоляция;

- быстрота монтажа (1 человек за 8 часов собирает до 40 м2);

- возможность укладки финишного покрытия практически сразу после монтажа пола;

Сборные полы – это идеально ровная поверхность под любое покрытие – ламинат, паркет, плитку, линолеум, ковролин и т.д.

Контактная прочность ГВЛ - 125 кг/см кв.

Пожаро-техническая классификация ГВЛ:

- группа воспламенения В1 – не воспламеняется (по ГОСТ 30402-96 и СНиП 211-01-97):

- группа горючести – Г1 – слабогорючий материал (по ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97);

- предел огнестойкости 1,25 часа;

Группа дымообразующей способности – Д1 – малая (по ГОСТ 12.1.044-89 и СНиП 21-01-97).

Имеются сертификаты соответствия, гигиенический, пожарный.

Отделка фасадов гипсоволокнистыми листами.

При отделке фасадов используется та же схема, что и при устройстве облицовки внутренних помещений. Устанавливаются профили CD 60х27 с шагом 40 см и UD 27х28, с помощью прямых подвесов их крепят к стене. Затем в два слоя с помощью двухзаходных шурупов по ГВЛ  листы крепятся к профилям. Сдвиг листов друг относительно друга должен составлять не менее 40 см. Швы шпаклюются фасадной шпаклевкой Будмайстер ШП-2 либо ШП-2Б. В качестве финишной шпаклевки используют фасадные шпаклевки Будмайстер ШП-3, ШП-3Б. В качестве декоративной отделки можно использовать фасадную краску, структурную штукатурку, плитку и т.д.

Основные моменты применения гипсоволокнистых листов “KNAUF”

на фасадах.

- Для применения гипсоволокнистых листов в качестве фасадного материала применяются исключительно влагостойкие листы, имеющие маркировку ГВЛВ с тыльной стороны листа.

- Рекомендованная (нами) толщина листов – 12,5мм, так как все основные прочностные показатели и др. были получены на 12 мм листах.

- Перед монтажом листы должны находится в сухом помещении. Связано с тем, что влажные листы имеют повышенную эластичность и при монтаже саморезы притягивают лист к несущему основанию, а после высыхания (например, на солнце) лист, как бы, натягивается, появляются внутренние напряжения, появляется эффект «барабана», возможно отслоение отделки.

- Перед монтажом кромки листов должны быть обработаны морозоустойчивой гидроизоляцией для наружных работ, имеющей адгезию к материалам природного происхождения (известь, мел, гипс). Это связано с тем, чтобы при перепаде температур или на морозе не произошло отторжение гидроизоляции от торцов – основных путей подтягивания влаги в лист. Этой же гидроизоляцией обрабатываются по периметру на высоту 15-20см листы, которые будут монтироваться непосредственно над землей. Для предотвращения попадания талой воды в лист.

- Монтаж профилей производить с шагом 40см. Связано с необходимостью повышениия прочности конструкции. (При г/картонном монтаже шаг профилей – 60 см).

- Утеплитель должен быть использован с плотностью не менее 90 единиц, в паспорте которого указанао на возможность фасадного применения (связано с эррозией и выветриванием и т.д.).

- После монтажа металлокаркаса и фиксации утеплителя осуществляется монтаж ГВЛВ.

- Монтаж листов осуществляется с приподниманием листа на высоту 15-20мм от уровня отмостки и со смещением поперечных швов не менее, чем на 30см (в шахматном порядке, как и при г/картонном монтаже).

- После монтажа гипсоволокнистых листов, полученная поверхность дополнительно покрывается гидроизоляцией, для наружных работ, имеющей адгезию к материалам природного происхождения (известь, мел, гипс), а также позволяющая наносить фаадные материалы. Далее поверхность покрывается фасадной (фактурной, при необходимости) штукатуркой и красится фасадной влагонепроницаемой краской (как правило на акриловой или алкидной основе).

- Пользуйтесь.

P.S.  Еще раз основные моменты (остальное на усмотрение фасадчиков):

- Официально эта технология не существует. (Исключение: применение ГВЛВ при строительстве котеджей при условии сайдинга.  Применение: западная Украина, городок, построенный после стихийного бедствия(деревянный каркас+обшивка ГВЛ+сайдинг), Якутия: (деревянный каркас+обшивка ГВЛ+сайдинг), обустройство арок и проемов). Практика в Харькове: ряд фасадов магазинов в Харькове.

- Гидроизоляция торцов листа и поднятие листов над землей. Торцы и резы – источник опасности! (Капиллярный эффект в лучшем виде).

- Применение профессиональных фасадных материалов (имеются в виду финишные).

Сборные полы.

Основное преимущество сборных полов – быстрота сборки, получение идеально ровной поверхности, тепло- и звукоизоляция. За смену один рабочий собирает до 40 м2. На старую стяжку, не имеющую видимых разрушений, выстилают полиэтиленовую пленку для создания слоя пароизоляции. Неровное основание выравнивается с помощью керамзитовой засыпки фракцией 0-5 мм либо обычного песка (сухого!). Затем ведется монтаж листов ГВЛ в два слоя, второй слой укладывается со смещением не менее 25 см. Отдельно под каждый лист второго слоя наносится клеевой состав (ПВА). Листы скрепляются между собой самонарезающими шурупами по ГВЛ. При необходимости швы шпаклюются шпаклевкой «Унифлот» или клеем «Перлфикс». При устройстве сборного пола на деревянные основания полиэтиленовую пленку заменяют бумагой, пропитанной олифой. На полученное основание идет укладка финишного покрытия - ковролина, плитки, линолеума, паркета, ламината и т.д.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

KNAUF суперпол - сборные основания пола из ГВЛ

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ	ПОРЯДОК РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СБОРНОГО ПОЛА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Варианты конструкций

Общие сведения

Сборные основания полов (сборные полы) КНАУФ из малоформатных ГВЛ представляют собой практичную и удобную в монтаже систему, предназначенную для формирования ровного основания под лицевое покрытие, а также для улучшения тепло- и звукоизоляции перекрытия.

Сборные полы из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) используются в жилых, гражданских и промышленных зданиях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП И-3-79 , с неагрессивной средой, в условиях малых и средних механических воздействий по СНиП 2.03.13-88. При устройстве гидроизоляции их применение допускается в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты).

Наиболее широкое применение сборные полы находят, когда нагрузку на несущие конструкции требуется ограничить, а также когда необходимо обеспечить высокую скорость монтажа.

Состоит сборный пол из следующих элементов:

- разделительного слоя, представляющего собой полиэтиленовую пленку в случае бетонного несущего основания или специаль
ную (битумную, парафинированную или гофрированную) бумагу в случае деревянного несущего основания;

- кромочной ленты, которая является компенсационной прокладкой между краем сборного основания и ограждающими конструк
циями, к которым оно примыкает (стены, колонны и т.д). Представляет собой минераловатную полосу толщиной ~ 10 мм или ленту на
полимерной основе, обладающую достаточной упругостью, толщиной не менее 8 мм. Основное назначение кромочной ленты - исклю
чить «звуковые мостики», которые способствуют передаче ударного шума в соседние помещения, и компенсировать взаимное влияние
деформаций сборного пола и несущих конструкций;

- выравнивающего или изолирующего (подстилающего) слоя. Представляет собой сухую засыпку с влажностью не более 1% спе
циально подобранного гранулометрического состава с величиной фракции не превышающей 5 мм. В качестве теплоизоляционного
слоя может быть использован наиболее эффективный утеплитель - пенополистирол марки не ниже 25;

•	сборного основания пола (стяжки), которое состоит из двух слоев малоформатных гипсоволокнистых листов размером
1500(1200)хЮ00(1200)х10(12) мм, изготавливаемых в заводских условиях в соответствии с ТУ 5742-004-03515377-97 (на ОАО
«Авангард Кнауф») и ТУ 21-31-69-89 (на ОАО «Уралгипс Кнауф»). Наружная поверхность гипсоволокнистых листов является основа
нием для лицевого покрытия (паркет, линолеум, ковролин, плитка и др.);

- клеящий состав между первым и вторым слоями гипсоволокнистых листов. Могут применяться синтетические клеи, например,
мастика клеящая «Полакс» или клеи на основе дисперсии ПВА;

- специальные шурупы для ГВЛ, необходимые для фиксации склеенных гипсоволокнистых листов;

Технические характеристики сборного основания из малоформатных ГВЛ

| Предел прочности на сжатие, МПа (кг/см2) | не менее 10 (100) |
| --- | --- |
| Теплопроводность стяжки, Вт/м°С | 0,22-0,41 |
| Коэффициент теплоусвоения, Вт/м2°С | не более 6,2 |
| Масса 1м2 сборного основания (стяжки), кг | не более 25 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 22 |
| Снижение индекса приведенного уровня ударного шума, дБ | 18-22 |
| Увеличение индекса воздушного шума, дБ | на 2-4 |
| Возможность ходить по полу | после высыхания клея |

При проектировании и устройстве полов следует руководствоваться СНиП 2.03.13-88 «Полы», альбомом «Полы жилых и общественных зданий со сборными стяжками из гипсоволокнистых листов», разработанным АО «ЦНИИПромзданий» (М 27.54/99).

Устройство сборного пола должно производиться после окончания всех строительно-монтажных, электротехнических, санитарно-технических и отделочных работ при температуре на уровне пола не ниже +10" С и относительной влажности не более 60 %. Работы по испытанию систем водоснабжения и отопления также должны быть закончены.

Толщина подстилающего слоя рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП П-12-77 «Зашита от шума. Нормы проектирования», требуемым тепловым режимом, а также конструктивными условиями, и должна составлять не менее 15 мм.

В случае устройства сборного пола по грунту, его необходимо размещать выше уровня отмостки здания и зоны опасного капиллярного поднятия грунтовых вод. Насыпные грунты с нарушенной структурой необходимо уплотнить для исключения общих и местных деформаций.

KNAUF суперпол - сборные основания пола

из ГВЛ

ПОРЯДОК РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СБОРНОГО ПОЛА	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

До начала производства работ по устройству сборного пола произвести очистку перекрытий от строительного мусора. Зазоры между плитами перекрытия, а также места примыкания перекрытии к стенам и перегородкам тщательно заделать бетоном или цементным раствором марки не ниже М100.

Перед применением ГВЛ должны пройти акклиматизацию (адаптацию).

В общем случае работы по устройству сборного пола осуществляются в следующем порядке:

Вариант А - сборное основание пола на выравнивающем слое сухой засыпки.

- раскрой листов ГВЛ по фактическим размерам помещения с учетом зазоров по периметру сборного основания пола;

- разметка уровня сборного пола;

•	укладка на бетонное основание пленки полиэтиленовой (пароизоляции) толщиной > 0,1мм, с нахлестом соседних полотен не
менее 200 мм. Край пленки по стене должен быть уложен выше уровня сборного пола. При деревянном несущем основании вместо
пленки используется битумная, парафинированная или гофрированная бумага, уложенная без нахлеста на стену;

- крепление ленты кромочной по периметру ограждающих конструкций, примыкающих к сборному полу;

- укладка и выравнивание слоя из сухой засыпки. Производится рейкой по выставленным с помощью уровня маякам ( например
ПС-профилям), начиная от стены, противоположной входу. При толщине более 50 мм и в местах примыканий к монолитному полу
засыпку уплотнить;

- укладка первого слоя листов с зазором в стыках не более 1 мм. Для сохранения поверхности засыпки укладка ведется от стены с
дверным проемом . При монтаже с противоположной стороны на засыпке устраиваются островки для передвижения (например,
из ГВЛ);

- нанесение клея. Производить последовательно (отдельно) под каждый лист второго слоя, не допуская пропусков;

- укладка листов второго слоя с минимальным зазором таким образом, чтобы они своей плоскостью накрывали стыки первого слоя.
Разбежка стыков при этом должна составлять не менее 250 мм. Выступающий из швов клей снять шпателем;

- крепление каждого листа второго слоя по мере укладки специальными шурупами для ГВЛ длиной от 19 мм до 30 мм (не
допускается повреждение пролегающих под стяжкой коммуникаций и разделительного слоя). Установку шурупов производить, нагру
зив лист своим весом.

- заделка стыков и мест установки шурупов. Осуществляется шпаклевкой «Фугенфюллер ГВ» или «Унифлот»;

■ удаление выступающей части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки заподлицо с поверхностью основания пола.

Вариант Б - сборное основание пола на изолирующем слое из пенополистирольных плит.

Порядок и содержание работ аналогичны работам по устройству пола на сухой засыпке. Отличие состоит в требовании выровнять шпаклевкой или цементно-песчаной смесью поверхность несущего основания, имеющего неровности, и использовании в качестве подстилающего слоя плит пенополистирольных. При укладке пенополистирольных плит исключить образование зазоров между ними. Первый слой ГВЛ укладывать, не допуская совпадений стыков листов и пенополистирольных плит. Расположенные под стяжкой трубы обернуть минеральной ватой, при этом зазор между пенополистирольными плитами должен быть <=100 мм.

Некоторые требования при производстве работ

- конструкция сборного пола не должна иметь уклонов;

- если средняя толщина засыпки составляет более 60 мм, стяжку из ГВЛ необходимо дополнить слоем крупноформатных ГВЛ;

- при совпадении стыков первого и второго слоев гипсоволокнистых листов, например, в дверных проемах (предпочтительнее
сквозная укладка), под него следует подложить опору (дерево, ДСП) шириной не менее 10 см и толщиной не менее 14 мм. края листов
закрепить на ней шурупами;

- в случае устройства сборных полов во влажном помещении (ванные комнаты) на стыки пола со стенами уложить гидроизолирую
щую ленту («Флехендихтбанд»), а поверхность пола покрыть гидроизоляцией («Флехендихт»);

- если лицевой слой представляет собой тонкое эластичное покрытие, основание пола рекомендуется покрыть слоем самовыравни
вающей КНАУФ шпаклевки 415 толщиной не менее 2 мм.

Расход материалов

Расход материалов дан без учета потерь

| № поз. | Наименование расходных материалов | Ед. изм. | Расход на 1 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант А | Вариант Б |
| 1 | Полиэтиленовая пленка | м2 | 1,15 |  |
| 2 | Лента кромочная | м | зависит от периметра помещения |  |
| 3 | Сухая засыпка (расчетная толщина 10 мм) | л(мЗ) | 10 (0,01) | — |
| 4 | Плита пенополистирольная | м2 | — | 1,0 |
| 5 | Лист гипсоволокнистый малоформатный | м2 | 2,0 |  |
| 6 | Мастика "Полакс" Клей на основе дисперсии ПВА | кг | 0,5 0,5 |  |
| 7 | Специальные шурупы для ГВЛ | шт. | 15 |  |
| 8 | Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ" | кг | 0,1 |  |