#### Порівняльна таблиця сортів фанери

| Назва вад деревини і дефектів обробки | Фанера з лицьовими шарами шпону сортів |
| --- | --- |
|  | Е | В | S | BB | CP | L | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Здорові зрощені світлі сучки | Не допускаються | Допускаються діаметром не більше 10мм у к-ті на 1 м2 не більше 8 шт. | Допускаються діаметром не більше 10мм у к-ті на1 м2 не більше 8 шт. | Допускаються | Допускаються | Допускаються | Допускаються |
| 2. Здорові зрощені темні сучки | Не допускаються | Допускаються діаметром не більше 5мм у к-ті 2 шт. на 1 м2 поверхні листа | Допускаються діаметром не більше 5мм у к-ті 2 шт. на 1 м2 поверхні листа | Допускаються діаметром не більше 20мм у к-ті 2 шт. на 1 м2 поверхні листа | Допускаються розміром не більше 25мм у к-ті 3шт на 1 м2 поверхні листа | Допускаються | Допускаються |
| 3. Незрощені і випадаючи сучки, отворивід випавших сучків | Не допускаються | Допускаються діаметром не більше 5мм у к-ті 2 шт. на 1 м2 поверхні листа | Не допускаються | Допускаються діаметром не більше6мм у к-ті 2 шт. на 1м2 поверхні листа | Допускаються діаметром не більше 6мм у к-ті 5 шт. на 1м2 поверхні листа | Допускаються діаметром не більше20мм без обмеження кількості | Допускаються діаметром не більше 40мм у к-ті 10шт на 1 м2 поверхні листа |
| 4. Тріщини: а) зімкнуті б) розімкнуті | Не допускаються | Не допускаються | Не допускаються | Допускаються довжиною 200мм в к-ті 5шт на 1м ширини листа | Допускаються | Допускаються | Допускаються |
|  | Не допускаються | Не допускаються | Не допускаються | Допускаються довжиною не більше 200мм, шириною небільше 2мм у к-ті небільше 1шт на 1м ширини листа | Допускаються довжиною не більше 200мм, шириною небільше 2мм у к-ті небільше 3шт на 1м ширини листа | Допускаються крайовіі серединні довжиною не більше 500мм, шириною не більше 4мм без обмеження кількості. | Допускаються довжиною не більше 400мм, шириною небільше 10мм в кількості не більше 2шт на 1м ширини листа |
| 5. Світла прорість | Не допускається | Допускається в числі здорових світлих сучків з їх нормами допусків | Допускається |
| 6. Темна прорість | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається у загальній кількості випавших сучків нормами їх допусків |
| 7. Здорове знебарвлення: - плямистість - несправжнє ядро | Не допускається Не допускається | Допускається 15% поверхні листа Не допускається | Допускається 15% поверхні листа Не допускається | Допускається 50% поверхні листа Допускається 25% поверхні листа | Допускається 75% поверхні листа Допускається не більше 50% поверхні листа | Допускається Допускається не більше 50% поверхні листа | Допускається Допускається |
| 8. Нездорове знебарвлення і гниль | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається |
| 9. Полагодження вставками із деревини | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається у к-ті не більше 8 шт. на 1м2 поверхні листа | Допускається | Допускається | Допускається |
| 10. Напустка шпону | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається довжиною 500мм 2шт. на 1м ширини листа | Допускається |
| 11. Подвійна вставка | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається | Допускається | Допускається |
| 12. Ребросклеювання | Не допускається | Не допускається | Допускається | Допускається | Допускається | Допускається | Допускається |
| 13. Зрощування | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається |
| 14. Просочування клею | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається 3% поверхні листа | Допускається 5% поверхні листа | Допускається | Допускається |
| 15. Вм'ятини і опуклості (горбки) | Не допускаються | Не допускаються | Не допускаються | Не допускаються | Не допускаються | Допускаються у числі випавших сучків з допустимими нормами | Допускаються у числі випавших сучків з допустимими нормами |
| 16. Прошліфування | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається 1% поверхні листа | Допускається 1% поверхні листа | Допускається |
| 17. Невідповідність шорсткості ("грубе лущення") | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається 1% поверхні листа | Допускається 5% поверхні листа | Допускається |